XK574产品技术资料

厌氧平面密封胶

1、产品说明：

| 成分 | 单组份 |
| --- | --- |
| 强度 | 高强度 |
| 粘度 | 膏状触变性 |
| 固化机理 | 厌氧性 |
| 应用 | 平面密封 |

2、典型用途：

本品是通用型，可用于机加工。允许法兰在工作时有小的移动。耐介质性优良，用于刚性金属面或法兰紧密配合密封，最大填充间隙0.25mm。

3、固化前的状态：

| 化学类型 | 甲基丙烯酸酯 |
| --- | --- |
| 颜色 | 橙色 |
| 比重（25℃） | 1.10 |
| 粘度（25℃ mpa.s） | 25000-40000 |
| 固化速度 | 10分钟-24小时 |
| 闪点 ℃ | ﹥93 |

4、固化后的性能：

（喷砂低碳钢在22℃下固化24小时后）

| 温度范围 （℃） | -54-149 |
| --- | --- |
| 剪切强度 (N∕mm2) | 5.5-8.5 |
| 热膨胀系数 ASTMD696，K-1 | 80x10-6 |
| 导热系数 ASTMC177，W.m-1K-1 | 0.1 |

5、固化特性：

XK574是100﹪反应性厌氧树脂化合物，是单组份平面密封剂，装配后最大间隙0.25mm,各种尺寸或形状的密封圈都可以就地形成，使接触面达到100﹪接触，在缺氧的状态下，固化过程随即开始，24小时后达到最高强度。多余在外的胶液不会固化，可用布擦掉。固化速度与温度.间隙和被粘物的表面活性有关。在温度很低或间隙较大时，XK574的固化速度减慢，可考虑使用促进剂XK7649加快固化速度。

6、使用方法：

- 用垫片清洗剂XK790清除残余衬垫和油污。

- 使用XK755清洗剂清洗配合表面并凉干。

- 在一个面上涂XK574，形成一个连续封闭胶条。

- 对准合拢，注意避免移动。在安装完毕后可以进行低压实验，检验是否达到密封效果。24小时后达到最高压力。

7、贮存条件：

- 本品应贮存于干燥阴凉通风处。

- 为了避免污染未使用过的胶粘剂，不可把已倒出的胶粘剂再倒回原包装容器中。

- 远离儿童存放。

8、说明：

本文所含的各种数据仅供参考，并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们概不负责，决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上及采取哪一种措施可防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。如有疑问请与公司技术部联系。